锗片主要技术规格

一、N型锗片（3片）

1、晶片尺寸：100±0.5 mm

2、晶片类型：N型（无掺杂）

3、厚度：400-500 m

4、锗片含带参考边（100）

二、P型锗片（3片）

1、晶片尺寸：100±0.5 mm

2、晶向：（100）

3、晶片类型：P型（低掺镓）

4、厚度：400-500 m

5、电阻率：1-10 cm

6、锗片含带参考边（100）